项目一：西华大学德馨苑11、12号楼公寓床等专用家具采购项目

名称：二人位公寓床（柜梯）

- 规格：4600*900*2125mm（±5mm），床长2000mm/位，梯柜宽600mm。

- 床中空立柱采用壁厚≥1.2mm冷轧钢带成型，截面规格长≥62mm,宽≥60mm，中空立柱展开周长≥220mm；床中空横梁采用壁厚≥1.2mm冷轧钢带成型，截面规格长≥85mm,宽≥40mm，中空床横梁展开周长≥230mm。立柱与横梁的连接件采用≥1.5mm厚冷轧钢板冲压成形，受力点≥3个挂钩。

- 床档：上拉管规格≥30*50*1.2mm矩管，床换≥30*20*1.2mm矩管≥7根，护栏支撑管≥40*20*1.2mm椭圆管，侧护栏≥2根，正护栏≥4根，蚊帐架≥16*1.2mm圆管，后护栏框架≥20*20*1.2mm方管，后护栏内嵌板及床边挡饰板采用厚≥15mm三聚氰胺饰面板，床边挡板上设置φ≥240mm装饰孔，孔周边装塑料装饰盖。

- 床正面栏板与立柱之间间隙≤40mm，栏板高≥350mm，栏板厚≥28mm，永久警示线到栏板的顶边距离≥240mm；床头栏板与立柱之间间隙≤5mm，栏板高≥350mm，栏板厚≥28mm，永久警示线到栏板的顶边距离≥240mm；中栏板长≥385mm，栏板高≥350mm，栏板厚≥28mm，栏板一体气辅注塑上下床时使用的圆形和波浪形扶手孔；栏板内嵌板厚≥18mm三聚氰胺饰面板，四周采用PP材质气辅一体注塑封边，正面及床头栏板上侧一体气辅注塑圆形装饰孔。

- 床铺板:≥9mm厚实木多层板。

- 衣柜规格长≥600mm，深≥600mm，高≥1680mm，衣柜整体采用≥0.7mm冷轧钢板成型，门板门铰采用钣金铰链。书架、桌下柜整体采用≥0.7 mm冷轧钢板成型。学习桌规格高≥750mm，长≥1200mm，宽≥600mm。

- 衣柜为上下门，一门内设置一根304#不锈钢材质≥Φ16圆管挂衣杆，壁厚≥1mm,钢制柜体底部安装塑料防潮脚垫,高度≥10mm。

- 柜门配组合式带挂锁扣的铝合金拉手。

- 学习桌桌面板材≥25mm厚三聚氰胺饰面板，四边均采用无接头注塑封边，防潮防水密封性能好。

- 梯柜：支架采用≥25mm×25mm，壁厚≥1.2mm的方管焊接而成，梯柜柜体采用≥0.6mm厚的冷轧钢板，踏板长≥500mm，深≥220mm，踏板基材≥25mm厚三聚氰胺饰面板制作，踏板≥4步。踏板底部支撑为≥20mm×20mm，壁厚≥1.2mm的方管，踏板前端安装铝合金防滑边条，防滑边条截面尺寸≥20mm×25mm，采用≥1mm厚铝型材制作。梯柜柜门采用≥0.6mm厚的冷轧钢板，梯柜底部脚垫采用塑料成型。

- 金属件加工工艺要求：金属型材经数控自动切管设备精密裁切、数控打孔、数控弯管成形后，采用二氧化碳气体保护焊焊接成型，承重部位满焊，焊点打磨无毛刺，无安全隐患；表面经严格除油→水洗→除锈→水洗→陶化→水洗→镀膜→烘干后，采用环氧树脂粉末静电喷涂→≥190℃高温固化→冷却检验处理，防锈涂层耐磨，附着力强，不易脱落。

- 板材加工工艺要求：所有板材经数控设备精密裁切下料，所有裁切截面采用≥1.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边处理，不易脱落，封闭防水效果好。

- 安全适用性能要求：床下人员活动区域包括衣柜和桌下柜正面边框、学习桌桌面人体接触面包边、立柱横梁等部位接触面应弧形处理无安全隐患。组合式带挂锁扣的铝合金拉手要求人体接触面应弧形处理无安全隐患，锁舌不能超出拉手外沿预防碰伤无安全隐患。学习桌桌面前方要求设置挡物条、笔槽等实用功能。床立柱顶端塑料封头顶面应弧形处理无安全隐患。

- 配塑钢公寓椅2把/套:椅成品宽≥440，深≥440，高≥800mm，椅子可重叠、可并排连接。椅座背板采用PP环保聚丙烯材料加玻璃纤维一体成型，一体座背椅身采用人体工程学包裹性设计，座面宽435~445mm，座面深475~485mm（净座深435~445mm），座面厚度≥8mm，椅背与椅座连接处宽280~290mm，椅背下宽410~420mm，椅背上宽330~350mm，背面厚度≥6mm，椅架与椅座板安装方式螺栓固定，椅背与座面连接处安装塑料装饰盖；椅架冷轧低碳钢管≥Ø16mm*1.5mm厚圆管，与≥4mm冷轧钢板套用成型。脚垫采用耐磨材质塑料成型螺栓固定，耐磨防滑性好。

- ★公寓床：外形尺寸偏差、形状和位置公差、金属件外观要要求、木制件外观要、标志和使用说明、结构安全、甲醛释放量、金属件表面涂层理化性能、木制件表面涂层/覆面材料理化性能、力学性能（包括床、桌、柜、书架、安全护栏、床梯）等，各项性能指标满足国家强制性标准和国家推荐性标准要求（提供带CMA标识的检测报告佐证）。

- ★钢塑椅：外形尺寸偏差、金属件外观性能要求、塑料件外形性能要求、配件外观性能要求、标志和使用说明、结构安全性能要求、有害物质限量要求、金属喷塑涂层理化性能要求、塑料件理化性能要求、力学性能要求、塑料件耐老化性能、表面涂层可迁移元素等，各项性能指标满足国家强制性标准和国家推荐性标准（提供带CMA标识的检测报告佐证）。

- 产品、材料执行标准：

（17.1）环氧树脂粉末满足HG/T 2006-2022热固性和热塑性粉末涂料测定要求。（17.2）矩管、椭圆管、床立柱、床横梁、冷轧钢板等钢材的钢材牌号不低于Q195。

（17.3）三聚氰胺饰面板满足GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板/刨花板的要求，GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量要求。（17.4）钢制衣柜满足GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件要求。

（17.5）冷轧钢板满足GB/T 11253-2019 标准要求。

（17.6）铰链满足 GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验要求。

（17.7）封边条满足QB/T 4463-2013家具用封边条技术要求。

（17.8）热熔胶满足GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量要求。

（17.9）实木多层板满足GB/T 9846-2015 普通胶合板 ，GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量要求。

（17.10）铝合金拉手满足GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验要求。

（17.11）不锈钢符合GB/T 3280-2015 检验标准。

（17.12）PP环保塑料满足GB 28481-2012塑料家具中有害物质限量，SN/T 1877.2-2007塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法等要求。